《机织纤维头巾》

“浙江制造”标准编制说明

浙江华艺盛纺织股份有限公司

2021年8月

目 录

1  项目背景	1

2  项目来源	2

3  标准制定工作概况	2

4  标准编制原则、主要内容及确定依据	5

5  标准先进性体现	7

6  与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	11

7  社会效益	12

8  重大分歧意见的处理经过和依据	12

9  废止现行相关标准的建议	13

10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由	13

11  贯彻标准的要求和措施建议	13

12  其他应予说明的事项	13

# 1  项目背景

纺织行业是我国的主导产业，我国是全球服装及面料的生产基地，发展水平处于国际一流。品牌附加值不高，大多是给国外品牌贴牌加工。随着我国一路一带工作的深入推进，服装企业也跟着“走出去”，品牌建设取得很大的进步。穆斯林头巾产品，作为服装行业生产的较小的细分行业，也分享到了国家“一带一路”战略的实惠，行业发展较快。如今，头巾行业进入鼎盛时期，形成了以浙江华艺盛纺织股份有限公司为骨干企业，周边地区形成了大小不一的20多家生产头巾的企业、个体工商户。目前行业内拥有机器设备2000多台，其中有梭织机330台，剑杆织机370台，喷水织机1380台等。现具有年产9000多万米坯布的生产能力，是浙北地区规模较大的坯布生产基地，穆斯林头巾年产达8670万条，年产值超6.5亿元，利税超1.1亿元。

近些年，头巾行业日渐发展壮大：一、花色品种更加丰富，除可生产穆斯林头巾系列产品外，还研发扩展到生产各类印花围巾、真丝围巾、各类睡衣、羊毛羊绒围巾、真丝头巾、绣花方巾、长巾及阿拉伯头巾等丝织品。二、市场范围不断拓展，在外贸领域，围绕自由贸易试验区、中国-中东欧“16+1”经贸合作示范区等，高标准、高质量大力开拓境外市场。形成以“一带一路”沿线巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等国家和地区为主，亚、非国家和地区为辅的销售格局。穆斯林头巾畅销45个国家和地区，受到“一带一路”沿线国家和地区客户的好评。三、通过制定标准，实行穆斯林头巾在规格、质量、标准方面和“一带一路”沿线国家和地区的国际贸易规则和标准体系兼容。

穆斯林佩戴头巾是蒙昧时代就有的习惯，女士头巾有方巾、长巾，戴法比较多样，也有现成一点的盖头，套上去夹好就行。头巾的布料有优劣厚薄之别，产品质量参差不齐。机织纤维头巾是采用纤维、再生纤维素纤维为原料，采用经丝和纬丝联合交织而成的仿真丝产品。该产品结构紧密、层次丰富、轻如薄纱，属于市场高端产品，体现了时尚和实用的完美结合。产品满足穆斯林女士综教习惯的同时，也满足穆斯林女士遮阳防护紫外线、装饰、以及良好的透气舒适性的需求，因此，越来越受到穆斯林女性的青睐。

穆斯林民族用的高端头巾产品基本产于我国江浙地区。以湖州产业最为集聚。目前产品生产的国内标准主要依据FZ/T 81012《机织围巾 披肩》和GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》，行业标准中对外观、内在要求等提出了比较全面的技术要求。但与穆斯林女士用头巾其他功能性要求，以及GB/T18885《生态纺织品要求》（等同国际生态纺织品要求）的安全性要求比，行业标准FZ/T 81012不能满足市场的高端需求。目前市场上各家按客户的技术要求，制定技术文件或企业标准。没有形成代表中国产品的高品质标准。我公司作为国内细分行业内龙头生产企业，拟提出代表高端制造业水平的“浙江制造”标准，以给予社会及世界穆斯林头巾高品质标准供给。

# 2  项目来源

由浙江华艺盛纺织股份有限公司向浙江省品牌建设联合会提出立项申请，经省品牌联论证通过并印发了浙品联〔2021〕10 号《关于发布2021年第四批“品字标”团体标准（“浙江制造”标准类）制定计划的通知》，项目名称：《机织纤维头巾》。

# 3   标准制定工作概况

## 3.1  标准制定相关单位及人员

3.1.1  本标准牵头组织制订单位：浙江省轻工业品质量检验研究院。

3.1.2  本标准主要起草单位：浙江华艺盛纺织股份有限公司。

3.1.3  本标准参与起草单位：浙江千叶纺织股份有限公司、湖州新隆龙丝绸印花有限公司。

3.1.4  本标准起草人为：

3.1.5  本标准评审专家组长：。

3.2  主要工作过程

3.2.1  前期准备工作

按照“浙江制造”标准工作组构成要求，组建标准研制工作组，明确标准研制重点和提纲，明确各参与单位或人员职责分工、研制计划、时间进度安排等情况。

3.2.1.1 企业现场调研

对企业进行现场调研，对“浙江制造”标准立项相关资料进行收集整理。

3.2.1.2 成立标准工作组

根据省品牌联下达的“浙江制造”标准《机织纤维头巾》制订计划，浙江华艺盛纺织股份有限公司召集标准同行、标准化机构、检测机构等相关方成立了标准工作组，明确了各参与单位及人员的职责分工。

3.2.1.3 明确研制重点

《机织纤维头巾》标准研制的重点包括：标准名称、标准适用范围、设计要求、原材料要求、工艺装备要求、检验检测要求以及产品核心质量特性对应的关键技术指要求、相应的检验检测方法。

3.2.1.4 研制计划及时间安排

第一阶段： 2021年5月底前成立工作小组，学习、研究国内外相关标准，确定标准改进的路线和方向，明确指标。完成《机织纤维头巾》浙江制造“立项建议书”和“标准草案”的撰写，完成项目申报立项。

第二阶段：收到答辩通知，准备答辩材料，进行项目答辩，通过后完成立项。

第三阶段：立项完成后一个月内，组织相关单位，召开启动会，完成标准讨论，形成标准征求意见稿。

第四阶段：启动会后两周内，向各有关单位发送征求意见稿，并完成各单位意见的征集。

第五阶段：征求意见完成后一个月内，召开标准评审会，邀请同行业专家、代表、认证公司代表、标准主要起草人等人员参加。

第六阶段：评审会后两周内，完善标准，形成最终稿，并且发布实施。

3.2.2  标准草案研制

3.2.2.1  型式试验内规定的全技术指标先进性情况

本标准（草案）基本确定了本标准的先进性；充分考虑了“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现了标准的先进性。

标准工作组根据“浙江制造”标准的编制理念，“国内一流、国际先进”的定位要求，以FZ/T 81012《机织围巾 披肩》和GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》为基础，对标国内先进企业代表。

本标准以国家标准为基准，对标国内先进同行技术要求和水平，项目的设置覆盖了国家标准的技术要求，并高于或等于国家标准；同时从行业的发展和产品应用领域的变化要求，从产品使用的稳定性及便利性出发，真正体现了“浙江制造”标准的“国内一流，国际先进”的理念。

3.2.2.2  基本要求、质量保证方面的先进性情况

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品的全生命周期角度出发，工作组从产品的设计研发、原材料、生产制造、检测等生命周期出发，提炼了标准“四精”要求。

在基本要求方面：

为响应“浙江制造”标准作为产品综合性标准的理念，从产品全生命周期角度出发， “浙江制造”团体标准研制工作组围绕中小型数控立式滚齿机的设计研发、原材料、工艺及装备、检验检测等方面，进行先进性提炼，涵盖了产品的整个生命周期。

（1）在产品设计上：采用平面制图软设计穆斯林特色头巾产品款式和图形。

（2）在原材料方面：对关键原材料经线和纬线予以加严控制，应满足 GB/T 8960-2015标准中的优等品（AA级）要求。

（3）在工艺设备方面：原料准备生产应具备络丝机、蓓验机等设备。面料生产应配备高速整经机、数码织机等先进生产设备。印花应使用数码印花机，应使用扫描仪、专业显示器。

开剪缝边应配备高速电脑缝纫机。

（4）在检测能力方面：拥有纤维、再生纤维素纤维原料等级评判能力以及具备 pH 值、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、织物强力、缝制等性能指标的检测能力。

在质量保证方面：

为体现“浙江制造”标准的“精诚服务”这一理念，工作组结合产品实际销售情况，提出在规定的包装运输贮存条件下，保质期为 3 个月。在保质期内,生产单位应提供 24 小时电话问题诊断服务。48 小时内解决顾客在产品使用过程中出现的问题。因产品质量问题，提供免费更换货服务。

3.2.2.3  按照“浙江制造”标准制订框架要求，及“浙江制造”标准编制理念和定位要求研制标准草案情况。

按照“浙江制造”标准制订框架要求，标准草案在基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量保证等各个方面进行了全方位的阐述。按照“国内一流、国际先进”的要求，以国家标准为基础，对标国际先进标准及标杆企业，力求体现最先进的浙江工艺，用高质量来保障品牌生命，成为数控立式滚齿机这一细分的标杆和领跑者。

3.2.2.4标准研讨会研讨情况

《机织纤维头巾》标准草案已于2021年5月研制完成，并于2021年8月14日在湖州市南浔区召开标准研讨会。在标准启动会暨研讨会上，标准研制工作组及相关专家根据“浙江制造”标准要求，针对机织纤维头巾产品的基本要求，技术指标要求和质量承诺进行研讨，并对产品核心技术指标对比维度进行探讨，充分考虑“浙江制造”标准制订框架要求、编制理念和定位要求等，全面体现标准的先进性。标准研制工作组及相关专家对标准草案提出以下问题：

——

会后标准工作组组织专题会议，讨论修改完善标准草案，于2021年8月14日形成标准的意见征求稿。

# 4标准编制原则、主要内容及确定依据

## 4.1 编制原则

标准编制遵循“合规性、必要性、先进性、经济性、可操作性”的原则，尽可能与国际通行标准接轨，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

4.1.1  合规性

本标准符合相关法律法规、产业政策以及强制性标准的要求，本标准核心指标之外的基本指标均符合相关国、行标的要求。根据“浙江制造”标准的编制理念，“国内一流、国际先进”的定位要求，以FZ/T 81012《机织围巾 披肩》和GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》为基础，对标国内先进企业代表，本标准在现场组装合格率、标准工具配套、新技术服务支撑均提出先进的标准要求。

4.1.2  必要性

随着经济的发展和社会进步，女性的审美需求提升，头巾作为穆斯林女性常年佩戴的产品，越来越多的女性追求时尚和实用相结合的高端产品。

FZ/T 81012《机织围巾 披肩》和GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》两项标准指标要求参照相关联的标准分级，较当前头巾行业先进企业发展水平要求较低，不能满足市场的高端需求。

4.1.3  先进性

本标准完全符合现有国标和国际标准，其中实用性要求远高于它们，先进性的主要表现：

- 新增“透气性能”指标，FZ/T 81012和GB 18401无该指标的规定，本次“浙江制造”提出透气性能，提升产品的舒适性。

- 新增‘防紫外线性能”指标，FZ/T 81012和GB 18401无该指标的规定，本次“浙江制造”提出防紫外线性能，更适用于强日照环境。

- 新增“断裂强力”、“勾丝性能”、“安全性能”指标，提升产品的使用寿命和安全性。

- 其他指标均达到FZ/T 81012-2016标准的优等品质量指标要求。

4.1.4  经济性

本产品已经稳定批量生产，质量可靠，不增加企业任何经济成本。

4.1.5  可操作性

标准的技术要求均明确了对应的标准检测方法，且可由第三方实验室检测；技术要求、检验方法要求均可追溯。

## 4.2 主要内容及确定依据

要求方面，主要内容及确定依据如下：标准主要内容包括基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量保证等方面对标准进行编制。其中基本要求涵盖了产品设计研发、原材料、工艺装备、检验检测四方面；在基本要求方面，主要内容及确定依据如下：

4.2.1基本要求

基本要求按浙江制造的研制要求，结合标准研制工作组的调研制定。

4.2.1.1设计研发

采用平面制图软设计穆斯林特色头巾产品款式和图形。

4.2.1.2材料和零部件

经线和纬线应满足 GB/T 8960-2015标准中的优等品（AA级）要求。

4.2.1.3工艺装备

原料准备生产应具备络丝机、蓓验机等设备。

面料生产应配备高速整经机、数码织机等先进生产设备。

印花应使用数码印花机，应使用扫描仪、专业显示器。

开剪缝边应配备高速电脑缝纫机。

4.2.1.4检验检测

（1）拥有纤维、再生纤维素纤维原料等级评判能力。

（2）具备 pH 值、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、织物强力、缝制等性能指标的检测能力。

4.2.2技术要求

本标准技术指标主要参考FZ/T 81012《机织围巾 披肩》和GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》，相比上述两项国内标准，本次“浙江制造”团体标准，主要新增了“透气性能”、“防紫外线性能”、“断裂强力”、“勾丝性能”以及“安全性能”、具体表现如下：

（1）透气性能：提出透气率 ≥ 5 000 mm/s，确保产品使用的舒适度，5 000 mm/s的流量不影响正常呼吸。

（2）防紫外线性能：UVA透射比≤ 55.00%，UVB透射比≤ 40.00%，紫外线防护系数（UPF ）≥ 2。规定防紫外线性能，增加产品使用性能，更适用于热带或西亚国家的强日照环境。相比行业标准增加指标，达到国外高端客户的要求。

（3）断裂强力：纵向≥ 300N，横向≥ 250N，

（4）勾丝性能：横向和纵向均规定为3-4级；

（5）安全性能：可萃取重金属含量、甲醛、可分解致癌芳香胺染料等达到STANDARD 100 by OEKO-TEX 2021的规定。保证产品使用的安全性能，相比行业标准增加指标；达到生态纺织品国家（国际）标准要求。

（6）其他指标均达到FZ/T 81012-2016标准的优等品质量指标要求，全面提升产品质量。

4.2.3试验方法

标准规定了新增指标的试验方法，新增指标均有相对应的测试方法，透气性能依据GB/T 5453 的规定，防紫外线性能依据GB/T 18830的规定，断裂强力按 GB/T 3923.1 规定测试，勾丝性能按 GB/T 11047 规定测试。所有技术指标均有相应的国家标准测试方法。

4.2.4检验规则

标准规定了检验分类，强化了出厂检验，规定了型式检验及判定规则。

4.2.5标识、包装、运输和贮存

标准规定了标志、包装、运输和贮存的要求。

4.2.6质量承诺

为满足机织头巾客户要求，以标准起草调研结果为基础，按照“浙江制造”标准制订框架要求，在规定的包装运输贮存条件下，保质期为 3 个月。在保质期内,生产单位应提供 24 小时电话问题诊断服务。48 小时内解决顾客在产品使用过程中出现的问题。因产品质量问题，提供免费更换货服务。根据以上国家标准、国内同行先进企业指标、国外先进标准、国外高端客户指标要求指导本标准研制。

# 5  标准先进性体现

## 5.1  主要技术指标对比分析情况。

机织纤维头巾以FZ/T 81012《机织围巾 披肩》和GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》两项国内标准为基础，参考国际高端客户需求，新增“透气性能”、“防紫外线性能”、“断裂强力”、“勾丝性能”以及“安全性能”五项指标要求，同时规定其他指标均达到FZ/T 81012-2016标准的优等品质量指标要求。

表2 先进性指标对比表

| 关键技术指标 | 国内FZ/T 81012-2016标准要求 | 国外高端客户要求（BULENG公司） | 浙江制造标准要求 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 透气性能 | 未规定 | 未规定 | 透气率 ≥ 5 000 mm/s。 | 新增，确保产品使用的舒适度，5 000 mm/s的流量不影响正常呼吸。 |
| 防紫外线性能 | UVA透射比 | 未规定 | ≤ 55.00% | ≤ 55.00% | 新增，规定防紫外线性能，增加产品使用性能，更适用于热带或西亚国家的强日照环境。相比行业标准增加指标，达到国外高端客户的要求 |
|  | UVB透射比 | 未规定 | ≤ 40.00% | ≤ 40.00% |  |
|  | UPF系数 | 未规定 | ≥2 | ≥2 |  |
| 断裂强力 | 纵向 /N | 未规定 | ≥300 | ≥300 | 新增，规定产品断裂强力，确保产品经久耐用，使用性能产品更可靠，增加行业标准未规定指标，达到国外高端客户要求。 |
|  | 横向 /N | 未规定 | ≥250 | ≥250 |  |
| 勾丝性能 | 纵向/级 | 未规定 | ≥3-4 | ≥3-4 | 新增，规定产品勾丝性能，保障产品的耐用性能，和产品使用美观程度，增加行业标准未规定指标，达到国外高端客户要求。 |
|  | 横向/级 | 未规定 | ≥3-4 | ≥3-4 |  |
| 安全性能（可萃取重金属含量、甲醛、可分解致癌芳香胺染料等） | 未规定 | 指标达到生态纺织品要求（STANDARD 100 by OEKO-TEX 2021） | 达到客户和GB/T18885的指标。 | 新增，保证产品使用的安全性能，相比行业标准增加指标；达到生态纺织品国家（国际）标准要求。 |
| 其他指标均达到FZ/T 81012-2016标准的优等品质量指标要求。 |

## 5.2  基本要求（型式试验规定技术指标外的产品设计、原材料、关键技术、工艺、设备等方面）、质量承诺等体现“浙江制造”标准“四精”特征的相关先进性的对比情况。

5.2.1  设计研发

●采用平面制图软设计穆斯林特色头巾产品款式和图形。

说明：拥有专业的研发团队与三维设计软件，充分考虑产品使用需求及可制造性的需求等角度设计，在产品设计开发初期就考虑产品性能稳定的要求。

5.2.2  材料要求

●原材料

经线和纬线应满足 GB/T 8960-2015标准中的优等品（AA级）要求。 5.2.3  工艺装备

●在工艺设备方面：原料准备生产应具备络丝机、蓓验机等设备。面料生产应配备高速整经机、数码织机等先进生产设备。印花应使用数码印花机，应使用扫描仪、专业显示器。

开剪缝边应配备高速电脑缝纫机。

5.2.4  检测要求

●在检测能力方面：拥有纤维、再生纤维素纤维原料等级评判能力。具备 pH 值、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、织物强力、缝制等性能指标的检测能力。

## 5.3  标准中能体现“智能制造”、“绿色制造”先进性的内容说明。（若无相关先进性也应说明）。

穆斯林头巾行业是全环境保护、无污染的绿色制造行业。其生产过程无粉尘、无污水、无废气。生产工艺从淘汰手工织机、淘汰有梭铁木织机，逐步向电脑控制的喷气织机发展。绣花工艺从淘汰手工绣花、淘汰缝纫机绣花，向电脑控制的绣花机发展。

# 6 与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

## 6.1 目前国内主要执行的标准有：

FZ/T 81012《机织围巾 披肩》

GB 18401《国家纺织品基本安全技术规范》

## 6.2 本标准与相关法律、法规、规章、强制性标准相冲突情况

本标准按照相关法律、法规、规章、强制性标准的规定，无任何违背。

标准不存在低于相关国标、行标和地标等推荐性标准的情况。

## 6.3 本标准引用了以下文件：

GB/T 250   纺织品 色牢度试验 评定变色用灰度样卡

GB/T 251   纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 3920   纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921   纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922   纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1   纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666   纺织品 织物长度和幅度的测定

GB/T 4668-1995  机织物密度的测定

GB/T 4669-2008  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 5713   纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 6152   纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427-2008   纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8629   纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630   纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14801   机织物与针织物纬斜和弓斜试验方法

GB/T 15552-2015   丝织物试验方法和检验规则

GB/T 17593（所有部分）   纺织品 重金属的测定

GB/T 18401   国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18414  （所有部分） 纺织品 含氯苯酚的测定

GB/T 20382   纺织品 致癌染料的测定

GB/T 20383   纺织品 致敏性分散染料的测定

GB/T 35611   绿色产品评价 纺织品

FZ/T  13035—2016    涤纶本色布

FZ/T 40007   丝织物包装和标志

FZ/T 81012-2016   机织围巾、披肩

以上引用文件现行有效。

# 7  社会效益

在外贸领域，围绕自由贸易试验区、中国-中东欧“16+1”经贸合作示范区等，高标准、高质量大力开拓境外市场。形成以“一带一路”沿线巴基斯坦、孟加拉、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚等国家和地区为主，马来西亚、印度尼西亚、日本等亚、非国家和地区为辅的销售格局。穆斯林头巾畅销45个国家和地区，受到“一带一路”沿线国家和地区客户的好评。现在由于穆斯林头巾在织造结构上的突破、工艺技术上的变革、艺术风格上的创新。穆斯林头巾进入鼎盛期，我公司生产的穆斯林头巾产量在国内独占鳌头，产量、销售额每年都在大幅上升。我公司生产的穆斯林头巾做工精细，受到穆斯林国家女士们之青睐。穆斯林头巾是文化产品，发源于阿拉伯穆斯林国家，产品本身是极其顽强，有很大优势的。2013年9月和10月由习近平总书记分别提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的战略构想。我们要借助既有的文化产品穆斯林头巾，沿着“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”，向沿途国家和地区推出我们的文化产品穆斯林头巾。主动地发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，让文化产品穆斯林头巾更加发扬光大，让我们的国家变得更加美好。 穆斯林头巾制定成为浙江制造标准后，我公司将带领省内头巾刺绣工艺品行业企业实施本标准。现在省内已有德清桔子服饰有限公司、湖州明立达纺织有限公司、湖州千叶纺织有限公司等多家头巾生产企业，在制定穆斯林头巾浙江制造标准后，将实施本标准。对照穆斯林头巾浙江制造标准，达到穆斯林头巾浙江制造标准，用好穆斯林头巾浙江制造标准。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

/

# 9  废止现行相关标准的建议

/

# 10  提出标准强制实施或推荐实施的建议和理由

本标准为浙江省品牌建设联合会团体标准。

# 11  贯彻标准的要求和措施建议

已批准发布的“浙江制造”标准，文本由浙江省品牌建设联合会在官方网站（http://www.zhejiangmade.org.cn/）上全文公布，供社会免费查阅。

杭州雷特通信技术有限公司将在企业标准信息公共服务平台（http://www.cpbz.gov.cn/）上自我声明采用本标准，其他采用本标准的单位也应在信息平台上进行自我声明。

# 12  其他应予说明的事项

无。

《机织纤维头巾》标准研制工作组

2021年8月9日